Тротуарная плитка Кирпичик 200х100х50 – это практичное и надежное решение для мощения пешеходных зон, тротуаров и придомовых территорий. Плитка сохраняет первоначальный внешний вид независимо от погодных условий: не выгорает на солнце, не размывается во время дождя и снега. Плитка выпускается на немецком оборудовании, а соответствие стандарту ГОСТ подтверждает высокое качество. 
Размеры (длина, ширина, высота): 200мм × 100мм × 50мм
Гарантия производителя – 10 лет.
Вес 1-го м² плитки: 110 кг
Количество плитки в одном м²: 50 шт
Количество плитки на поддоне: 16,2 м²
Вес поддона с плиткой: 1800 кг
ГОСТ: 17608-2017
Метод производства: полусухое вибропрессование
Класс бетона по прочности на сжатие: B22.5
Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе: Bbtb 3.2
Марка бетона по морозостойкости: F200
Водопоглощение не более: 6%
Истираемость не более: 0,7 г/см2
Плотность бетона: 2250 кг/м3
