Тротуарная плитка Старый город 50мм  – это стильное и надёжное решение для мощения как частных, так и общественных территорий. Комплект из трёх форматов (178х118, 118х118, 88х118 мм) позволяет создавать живописные узоры в стиле европейской брусчатки. Плитка сохраняет первоначальный внешний вид независимо от погодных условий: не выгорает на солнце, не размывается во время дождя и снега. Плитка выпускается на немецком оборудовании, а соответствие стандарту ГОСТ подтверждает высокое качество.

Размеры (длина, ширина, высота): 178х118х50мм, 118х118х50мм, 88х118х50мм

Гарантия производителя – 10 лет.

Вес 1-го м² плитки: 110 кг

Количество плитки в одном м²: 72 шт (3 размера по 24шт)

Количество плитки на поддоне: 16,3 м²

Вес поддона с плиткой: 1850 кг

ГОСТ: 17608-2017

Метод производства: полусухое вибропрессование

Класс бетона по прочности на сжатие: B22.5

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе: Bbtb 3.2

Марка бетона по морозостойкости: F200

Водопоглощение не более: 6%

Истираемость не более: 0,7 г/см2

Плотность бетона: 2250 кг/м3