Тротуарная плитка Квадрат 200х200х50мм  – это универсальное решение для создания строгого и современного мощения. В сочетании со вставками Квадрата 100х100х50мм формирует эффектный узор, придающий участку индивидуальность и декоративную завершённость. Плитка сохраняет первоначальный внешний вид независимо от погодных условий: не выгорает на солнце, не размывается во время дождя и снега. Плитка выпускается на немецком оборудовании, а соответствие стандарту ГОСТ подтверждает высокое качество.

Размеры (длина, ширина, высота): 200х200х50мм

Гарантия производителя – 10 лет.

Вес 1-го м² плитки: 110 кг

Количество плитки в одном м²: 25 шт

Количество плитки на поддоне: 15,6 м²

Вес поддона с плиткой: 1750 кг

ГОСТ: 17608-2017

Метод производства: полусухое вибропрессование

Класс бетона по прочности на сжатие: B22.5

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе: Bbtb 3.2

Марка бетона по морозостойкости: F200

Водопоглощение не более: 6%

Истираемость не более: 0,7 г/см2

Плотность бетона: 2250 кг/м3